| Asphalt content | Specimen wt in air, Wa | Specimen weight in water,WW | In SSD Condition | Gmb | Unit Wt. (lb/cft) Gmb X62.4 | Gmm | PS | Gsb | %Va | %VMA | %VFA | Height of specimen (mm) | Correction Factor | Stability Observed (lbs) | Corrected stability | Flow Vallue (0.25 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1176.5 | 677.4 | 1181.2 | 2.330 | 145.719 | 2.520 | 96 | 2.684 | 7.539 | 16.661 | 54.75 | 65 | 0.932 | 1946 | 1813.67 | 9.5 |
| 4.5 | 1216.6 | 704.7 | 1230.2 | 2.315 | 144.456 | 2.501 | 95.5 | 2.684 | 7.437 | 17.437 | 57.813 | 65 | 0.932 | 2625 | 2446.5 | 9 |
| 5 | 1202.3 | 696.9 | 1206.3 | 2.360 | 147.278 | 2.482 | 95 | 2.684 | 4.915 | 16.467 | 70.152 | 63.5 | 1.000 | 2500 | 2500 | 10 |
| 5.5 | 1221.2 | 715.6 | 1222.32 | 2.410 | 150.384 | 2.464 | 94.5 | 2.684 | 2.191 | 15.147 | 85.535 | 64.34 | 0.950 | 2517 | 2438.6 | 11 |
| 6 | 1230.6 | 722.4 | 1231.3 | 2.418 | 150.892 | 2.445 | 94 | 2.684 | 1.104 | 15.315 | 92.791 | 65 | 0.932 | 2273 | 2118.4 | 14 |

Determination OBC for Imported Locally Produced BITUMEN

| Asphalt content | Specimen wt in air, Wa | Specimen weight in water,WW | In SSD Condition | Gmb | Unit Wt. (lb/cft) Gmb X62.4 | Gmm | PS | Gsb | %Va | %VMA | %VFA | Height of specimen (mm) | Correction Factor | Stability Observed (lbs) | Corrected stability | Flow Vallue (0.25 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1199.5 | 690.1 | 1204.2 | 2.333 | 145.579 | 2.520 | 96 | 2.684 | 7.421 | 16.554 | 55.171 | 64.5 | 0.946 | 1452.23 | 1373.81 | 10 |
| 4.5 | 1205.9 | 691.5 | 1210.7 | 2.323 | 144.955 | 2.501 | 95.5 | 2.684 | 7.117 | 17.345 | 58.968 | 64.6 | 0.944 | 1132.86 | 1069.42 | 11 |
| 5 | 1206.7 | 701.6 | 1208.6 | 2.380 | 148.512 | 2.482 | 95 | 2.684 | 4.110 | 15.760 | 73.921 | 63.4 | 1.0025 | 1908.74 | 1913.512 | 11 |
| 5.5 | 1225.7 | 715.8 | 1226.8 | 2.399 | 149.698 | 2.464 | 94.5 | 2.684 | 2.638 | 15.534 | 83.011 | 63.6 | 0.992 | 2045 | 2028.64 | 12 |
| 6 | 1200 | 708.1 | 1201.5 | 2.432 | 151.757 | 2.445 | 94 | 2.684 | 0.532 | 14.826 | 96.112 | 65.1 | .96 | 2273.62 | 2182.67 | 15 |

Determination OBC for Imported Cheap BITUMEN

| Martial stability and flow Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variant name | OBC | Wa | WW | WSSD | Gmb | Unit weight(lb/cft) | Gmm | PS | Gsb | %Va | %VMA | %VFA | Height of specimen (mm) | Correction Factor | Stability Observed (lbs) | Corrected stability | flow |
| Local bitumen+ Normal aggregates | 5% | 1168.92 | 688.5 | 1176 | 2.398 | 149.64 | 2.479 | 95 | 2.68 | 3.27 | 15 | 78.2 | 61.9 | 1.04 | 1883.47 | 1958.81 | 10 |
| Imported Bitumen+ Normal aggregates | 5% | 1176.84 | 679.7 | 1181 | 2.348 | 146.52 | 2.469 | 95 | 2.68 | 4.9 | 16.769 | 70.78 | 64.6 | 0.994 | 1126.16 | 1119.4 | 17 |
| Local Bitumen+ 20% cubical shaped aggregates | 5% | 1180.16 | 684.3 | 1186 | 2.35 | 146.64 | 2.479 | 95 | 2.68 | 5.2 | 16.698 | 68.86 | 60.3 | 1.09 | 2743.62 | 2990.55 | 8.5 |
| Imported Bitumen+ 20% cubical shaped aggregates | 5% | 1250.31 | 733.2 | 1253 | 2.405 | 150.07 | 2.469 | 95 | 2.68 | 2.59 | 14.925 | 82.65 | 65.1 | 0.96 | 2156.39 | 2070.13 | 12 |